Załącznik 1A_do pakietu 11_poz. 15 i 20

Opis przedmiotu zamówienia_pakiet 11 poz. 20

Sterylny zestaw operacyjny do chirurgii dużej. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serwety operacyjne trójwarstwowe (krawędzie 2 warstwowe), składające się z: włókninowa warstwa chłonna 23g/m2, folia PE 40um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2), obszar krytyczny otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów: górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 240x150 – 1 szt dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 175x175 – 1 szt boczne 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 290/170 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 900 cm H2O Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24CH 3,5m. Yankauer 22CH okrągła końcówka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. Aspiracja typu POOL prosta, 20CH, 17,5cm, okrągła końcówka, 2 otwory, rękojeść, znacznik RTG – 1 szt Organizator przewodów typu velcro 2,5x30 cm – 1 szt. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x20, rozmiar poduszki wiskozowej 5x15cm. Ilość 1 szt Serweta operacyjna 50x60cm, dwuwarstwowa – 1 szt Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 40x35cm – 1 szt Osłona foliowa na uchwyt do lampy – 2 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. Serweta chłonna 34x50cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt. Kubek z rączką z polipropylenu 1200ml, z podziałką, przeźroczysty – 1 szt Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt Ostrze 10, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Ostrze 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Serwety gazowe z tasiemką 45x45 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor biały - 5 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 30 szt Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 20 szt. Tupfer gazowy okrągły, 15x16 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 10 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym i w obszarze mniej krytycznym min. 22cmH2O. Rozmiar XL – 1 szt. Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, oddychającej folii polietylenowej 35 µm, wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu (PE 27,5 µm + mieszanka wiskozy i poliestru 30 g/m2) , u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, Fartuch i rękawy niebieski materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - na sucho 234 kPa , odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110 cmH2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22cmH2O. Rozmiar XXL-L – 1 szt. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z włókniny wiskozowej 27 g/m2 – 1 szt Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795

Załącznik 1A_do pakietu 11_poz. 15 i 20_c.d.

Opis przedmiotu zamówienia_pakiet 11 poz. 15

Sterylny zestaw operacyjny do pilnego cięcia cesarskiego. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, Skład: Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Wymagania: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego, dwuwarstwowa, składająca się z: folia PE 50um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2 o wymiarach 175/250x300 cm, posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Wymagania: wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 175/110 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu 140 cm H2O – 1 szt Kocyk dziecięcy biały 90x120cm – 1 szt Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Rozmiar całkowity 9x25cm. Ilość 1 szt. Kompres włókninowy 40x60cm, 130g, 3 warstwowy, znacznik RTG, biały - 6 szt. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm. XL . Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 3 szt Ostrze 20, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. Kompres z gazy 17 nitkowy, 12 warstwowy, biały, rozmiar 10x10cm – 30 szt Tupfer gazowy okrągły, 30x40 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 10 szt. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z włókniny wiskozowej 27 g/m2 – 1 szt Ręcznik chłonny 18x25cm – 2 szt Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka). Kolor czerwony – 1 szt. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795